Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 22353-77*

"Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры"

(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 7 февраля 1977 г. N 309)

High-strength bolts of product grade В.

Construction and dimensions

Срок введения установлен с 1 января 1979 г. по 1 января 1990 г.

1. Стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности В, предназначенные для стальных строительных конструкций (в том числе мостовых), а также для металлических конструкций, применяемых в тяжелом машиностроении.

2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

"Конструкция и размеры болтов"

Таблица 1

мм

------------------------T------T-------T------T------T------T------T------T------T------T----------¬

¦  Номинальный диаметр  ¦  16  ¦ (18)  ¦  20  ¦ (22) ¦  24  ¦ (27) ¦  30  ¦  36  ¦  42  ¦    48    ¦

¦       резьбы d        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦

+-----------------------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+----------+

¦Шаг резьбы             ¦  2   ¦         2,5         ¦      3      ¦ 3,5  ¦  4   ¦ 4,5  ¦    5     ¦

+-----------------------+------+-------T------T------+------T------+------+------+------+----------+

¦Диаметр стержня d_1    ¦  16  ¦  18   ¦  20  ¦  22  ¦  24  ¦  27  ¦  30  ¦  36  ¦  42  ¦    48    ¦

+-----------------------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+----------+

¦Размер "под ключ" S    ¦  27  ¦  30   ¦  32  ¦  36  ¦  41  ¦     46      ¦  55  ¦  65  ¦    75    ¦

+-----------------------+------+-------+------+------+------+-------------+------+------+----------+

¦Высота головки К       ¦ 12,0 ¦ 13,0  ¦ 14,0 ¦ 15,0 ¦ 17,0 ¦    19,0     ¦ 23,0 ¦ 26,0 ¦   30,0   ¦

+-----------------------+------+-------+------+------+------+-------------+------+------+----------+

¦Диаметр описанной      ¦ 29,9 ¦ 33,3  ¦ 35,0 ¦ 39,6 ¦ 45,2 ¦    50,9     ¦ 60,8 ¦ 72,1 ¦   83,4   ¦

¦окружности е, не менее ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦             ¦      ¦      ¦          ¦

+-----------------------+------+-------+------+------+------+------T------+------+------+----------+

¦Радиус под головкой r  ¦    От 1,5 до 2,0    ¦   От 2,0 до 2,5    ¦   От 3,0 до 4,0    ¦От 4,0 до ¦

¦                       ¦                     ¦                    ¦                    ¦   5,0    ¦

L-----------------------+---------------------+--------------------+--------------------+-----------

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Таблица 2

мм

------------------------T---------------------------------------------------------------------------¬

¦   Номинальная длина   ¦             Длина  резьбы b при номинальном диаметре резьбы d             ¦

¦       стержня l       ¦                                                                           ¦

¦                       +------T-------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T-------+

¦                       ¦  16  ¦ (18)  ¦  20   ¦ (22) ¦  24   ¦ (27) ¦  30   ¦  36  ¦  42   ¦  48   ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+

¦          40           ¦  X   ¦   -   ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦  -   ¦   -   ¦   -   ¦

+-----------------------+------+-------+-------+      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦

¦          45           ¦  38  ¦   X   ¦   -   ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦

¦          50           ¦  38  ¦  42   ¦   X   ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦

¦          55           ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  X   ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦

¦          60           ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦   X   ¦      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦

¦          65           ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+       ¦      ¦       ¦       ¦

¦          70           ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+      ¦       ¦       ¦

¦          75           ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦      ¦       ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+      ¦       ¦       ¦

¦          80           ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦      ¦       ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+      ¦       ¦       ¦

¦          85           ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦      ¦       ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+       ¦       ¦

¦          90           ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦  78  ¦       ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+       ¦       ¦

¦         (95)          ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦  78  ¦       ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+       ¦       ¦

¦          100          ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦  78  ¦       ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+       ¦

¦         (105)         ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦  78  ¦  90   ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+       ¦

¦          11О          ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦  78  ¦  90   ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+       ¦

¦         (115)         ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦  78  ¦  90   ¦       ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+

¦          120          ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦  78  ¦  90   ¦  102  ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+

¦         (125)         ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦  78  ¦  90   ¦  102  ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+

¦          130          ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦  78  ¦  90   ¦  102  ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+

¦          140          ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦  78  ¦  90   ¦  102  ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+

¦          150          ¦  38  ¦  42   ¦  46   ¦  50  ¦  54   ¦  60  ¦  66   ¦  78  ¦  90   ¦  102  ¦

+-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+

¦  160; 170; 180; 190;  ¦  44  ¦  48   ¦  52   ¦  56  ¦  60   ¦  66  ¦  72   ¦  84  ¦  96   ¦  108  ¦

¦  200; 220; 240; 260;  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦

¦       280; 300        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦

L-----------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------

Примечания:

1. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

2. Знаком Х отмечены болты с резьбой по всей длине стержня.

Пример условного обозначения болта диаметром резьбы d = 20 мм, полем допуска 6 g, длиной l = 100 мм, с наименьшим временным сопротивлением дельта_в = 1100 МПа (110 кгс/мм2), климатического исполнения У, категории размещения 1:

Болт М 20-6 g X 100.110 ГОСТ 22353-77

То же, климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1:

Болт М20-6 g X 100.110 ХЛ1 ГОСТ 22353-77

1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3. (Исключен, Изм. N 1).

4. Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготовлять болты с уменьшенной длиной резьбы.

5. Резьба - по ГОСТ 24705-81.

6. Размеры сбегов резьбы, недорезов и фасок на конце резьбы - по ГОСТ 10549-80.

При выполнении резьбы методом накатки допускается концевую фаску не выполнять.

4-6. (Измененная редакция, Изм. N 1).

7. Способ нанесения резьбы выбирается предприятием-изготовителем. По соглашению между изготовителем и потребителем резьба может наноситься только нарезкой.

8. Вариант исполнения головки устанавливает предприятие-изготовитель.

8а. Допуски, не указанные на чертеже и в таблицах, а, также методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1-82.

8б. Дефекты поверхности болтов и методы контроля - по ГОСТ 1759.2-82.

8а, 8б. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

9. Технические требования - по ГОСТ 22356-77.

10. Теоретическая масса болтов приведена в справочном приложении.

Приложение

Справочное

Теоретическая масса болтов

------------T--------------------------------------------------------------------------------------¬

¦Длина болта¦  Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг приблизительно=, при номинальном диаметре   ¦

¦   l, мм   ¦                                     резьбы d, мм                                     ¦

¦           +--------T-------T--------T--------T-------T--------T--------T-------T--------T--------+

¦           ¦   16   ¦ (18)  ¦   20   ¦  (22)  ¦  24   ¦  (27)  ¦   30   ¦  36   ¦   42   ¦   48   ¦

+-----------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+

¦    40     ¦  111   ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    45     ¦  118   ¦  151  ¦   -    ¦   -    ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    50     ¦  126   ¦  161  ¦  198   ¦   -    ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    55     ¦  134   ¦  171  ¦  211   ¦  267   ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    60     ¦  141   ¦  180  ¦  223   ¦  282   ¦  367  ¦   -    ¦   -    ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    65     ¦  149   ¦  190  ¦  235   ¦  297   ¦  386  ¦   -    ¦   -    ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    70     ¦  157   ¦  200  ¦  247   ¦  312   ¦  404  ¦  538   ¦   -    ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    75     ¦  164   ¦  210  ¦  259   ¦  326   ¦  421  ¦  560   ¦  621   ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    80     ¦  172   ¦  219  ¦  271   ¦  341   ¦  438  ¦  582   ¦  648   ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    85     ¦  180   ¦  229  ¦  283   ¦  355   ¦  456  ¦  604   ¦  676   ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    90     ¦  188   ¦  239  ¦  295   ¦  370   ¦  473  ¦  627   ¦  703   ¦ 1081  ¦   -    ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    95     ¦  195   ¦  249  ¦  307   ¦  384   ¦  491  ¦  649   ¦  730   ¦ 1120  ¦   -    ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    100    ¦  203   ¦  258  ¦  319   ¦  399   ¦  508  ¦  671   ¦  758   ¦ 1159  ¦   -    ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    105    ¦  210   ¦  268  ¦  331   ¦  414   ¦  525  ¦  693   ¦  785   ¦ 1199  ¦  1723  ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    110    ¦  218   ¦  278  ¦  343   ¦  428   ¦  543  ¦  715   ¦  812   ¦ 1238  ¦  1776  ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    115    ¦  226   ¦  288  ¦  355   ¦  443   ¦  560  ¦  737   ¦  839   ¦ 1277  ¦  1830  ¦   -    ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    120    ¦  233   ¦  297  ¦  367   ¦  457   ¦  578  ¦  759   ¦  867   ¦ 1316  ¦  1884  ¦  2462  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    125    ¦  241   ¦  307  ¦  379   ¦  472   ¦  595  ¦  781   ¦  894   ¦ 1356  ¦  1937  ¦  2532  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    130    ¦  249   ¦  317  ¦  391   ¦  487   ¦  612  ¦  803   ¦  921   ¦ 1395  ¦  1991  ¦  2602  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    140    ¦  264   ¦  336  ¦  415   ¦  516   ¦  646  ¦  847   ¦  976   ¦ 1474  ¦  2098  ¦  2743  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    150    ¦  279   ¦  356  ¦  439   ¦  545   ¦  682  ¦  891   ¦  1030  ¦ 1552  ¦  2205  ¦  2883  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    160    ¦  293   ¦  373  ¦  461   ¦  572   ¦  714  ¦  932   ¦  1080  ¦ 1625  ¦  2304  ¦  3004  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    170    ¦  309   ¦  393  ¦  485   ¦  601   ¦  748  ¦  976   ¦  1135  ¦ 1703  ¦  2412  ¦  3145  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    180    ¦  324   ¦  412  ¦  509   ¦  630   ¦  783  ¦  1020  ¦  1189  ¦ 1782  ¦  2519  ¦  3285  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    190    ¦  340   ¦  432  ¦  533   ¦  659   ¦  818  ¦  1064  ¦  1244  ¦ 1860  ¦  2626  ¦  3425  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    200    ¦  355   ¦  451  ¦  557   ¦  688   ¦  853  ¦  1108  ¦  1299  ¦ 1939  ¦  2733  ¦  3566  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    220    ¦  386   ¦  490  ¦  605   ¦  747   ¦  922  ¦  1196  ¦  1408  ¦ 2096  ¦  2948  ¦  3846  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    240    ¦  416   ¦  529  ¦  654   ¦  805   ¦  992  ¦  1285  ¦  1517  ¦ 2253  ¦  3162  ¦  4127  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    260    ¦  447   ¦  568  ¦  702   ¦  863   ¦ 1061  ¦  1303  ¦  1626  ¦ 2410  ¦  3377  ¦  4408  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    280    ¦  478   ¦  607  ¦  750   ¦  922   ¦ 1131  ¦  1461  ¦  1735  ¦ 2568  ¦  3591  ¦  4688  ¦

¦           ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦    300    ¦  509   ¦  646  ¦  798   ¦  980   ¦ 1200  ¦  1549  ¦  1844  ¦ 2725  ¦  3806  ¦  4969  ¦

L-----------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+---------