ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

| ШАЙБЫ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СОСУДОВ И АППАРАТОВ НА ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 9,81 ДО 98,1 МПа (СВЫШЕ 100 ДО 1000 КГС/СМ2). Конструкция и размеры. | ОСТ 26-01-141-81 Взамен ОСТ 26-1360-75 |
| --- | --- |

Приказом Всесоюзного производственного объединения Союзхиммаш № 173 от 30 октября 1981 г. срок действия

с 01.07.1982 г.

до 01.01.1997 г.

Настоящий стандарт распространяется на шайбы для резьбовых соединений сосудов и аппаратов, применяемых в химической, нефтехимической и смежных отраслях промышленности на давление свыше 9,81 до 98,1 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2) и при расчетной температуре стенки сосуда от минус 40 до плюс 420 °С.

Примечание. В технически обоснованных случаях на сварные аппараты газовой промышленности на давление не свыше 15,7МПа (не свыше 160кгс/см2) допускается распространение отраслевого стандарта ОСТ 26-2042-77 (,  - предел текучести материала корпуса аппарата, соответственно, при расчетной температуре и 20 °С).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

РАЗМЕРЫ ШАЙБ

мм

| Номинальный диаметр резьбы | Наружный диаметр D | Внутренний диаметр d (Пред. откл. по Н12) | Толщина шайбы S | Наружный диаметр сферической поверхности d1 | Радиус сферической поверхности R | Фаска С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 93 | 59 | 20 | 90 | 150 | 1 |
| 60 | 98 | 63 |  | 95 |  |  |
| 64 | 103 | 68 |  | 100 | 190 |  |
| 68 | 108 | 72 |  | 105 |  |  |
| 72 | 112 | 76 |  | 110 |  |  |
| 76 | 120 | 80 |  | 115 |  |  |
| 80 | 125 | 85 | 25 | 120 | 240 |  |
| 85 | 135 | 90 |  | 130 |  |  |
| 90 | 140 | 95 |  | 135 |  |  |
| 95 | 150 | 100 |  | 145 |  |  |
| 100 | 155 | 106 | 32 | 150 | 300 |  |
| 105 | 165 | 111 |  | 156 |  |  |
| 110 | 170 | 116 |  | 160 |  |  |
| 115 | 185 | 121 |  | 170 |  | 2 |
| 120 | 190 | 126 |  | 180 |  |  |
| 125 | 200 | 132 |  | 190 | 380 |  |
| 130 | 205 | 137 |  | 200 |  |  |
| 140 | 220 | 147 |  | 210 |  |  |
| 150 | 230 | 157 |  | 220 |  |  |
| 160 | 250 | 170 | 40 | 235 | 480 |  |
| 170 | 260 | 180 |  | 250 |  |  |
| 180 | 280 | 190 |  | 265 |  |  |
| 190 | 300 | 200 |  | 280 |  |  |
| 200 | 320 | 210 |  | 300 |  |  |

Примечание.

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий Н14, валов h14, остальных .

Пример условного обозначения

Шайба для гайки с диаметром резьбы 100 мм из стали марки 30Х:

Шайба 100 - 30Х ОСТ 26-01-141-81

2. Остальные технические требования - по ОСТ 26-01-144-81.

3. Теоретическая масса шайб приведена в справочном приложении.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

# ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА ШАЙБ

| Номинальный диаметр резьбы, мм | Теоретическая масса одной шайбы, кг | Номинальный диаметр резьбы, мм | Теоретическая масса одной шайбы, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | 0,57 | 110 | 2,80 |
| 60 | 0,61 | 115 | 3,49 |
| 64 | 0,65 | 120 | 3,58 |
| 68 | 0,73 | 125 | 4,03 |
| 72 | 0,75 | 130 | 4,07 |
| 76 | 0,88 | 140 | 4,70 |
| 80 | 1,19 | 150 | 4,85 |
| 85 | 1,41 | 160 | 7,55 |
| 90 | 1,46 | 170 | 7,80 |
| 95 | 1,71 | 180 | 9,25 |
| 100 | 2,32 | 190 | 10,63 |
| 105 | 2,71 | 200 | 12,21 |

Примечание.

Масса подсчитана из условия плотности материала - 7,85 г/см.

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

«Шайбы для резьбовых соединений сосудов и аппаратов на давление свыше 9,81 до 98,1 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Конструкция и размеры».

ИркутскНИИхиммаш

И. О. директора 	Е. Р. Хисматулин

Заведующий отделом стандартизации	В. И. Королев

Заведующий отделом 5	В. И. Лившиц

Заведующий отделом 10	Л. В. Перегудов

Руководитель темы,

старший научный сотрудник	В. П. Вирюкин

Заведующий лабораторией отдела 5	В. К. Погодин

Главный конструктор отдела 10	В. М. Черемных

Ведущий конструктор	Г. Г. Ожегов

МИХМ

Доцент	В. Д. Продан

# ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОСТ 26-2042-77 Шайбы для фланцевых соединений.

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Всесоюзного производственного объединения «Союзхиммаш» № 173 от 30 октября 1981 г.

2. ИСПОЛНИТЕЛИ

В. И. Лившиц, канд. техн. наук; В. П. Вирюкин (руководитель темы); В. К. Погодин, канд. техн. наук; Г. Г. Золотенин.

3. Срок первой проверки - 1985 год, периодичность проверки - 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 25347-82 | П. 1, примечание |
| ОСТ 26-2042-77 | Вводная часть |

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

# ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, С КОТОРЫХ СНИМАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ

| Обозначение. Наименование документа | Наименование организации-разработчика | Наименование организации, за которой закрепляется документ в России (до его пересмотра) | Примечания (срок действия) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОСТ 26-01-139-81. Шпильки для резьбовых соединений сосудов и аппаратов на давление свыше 9,81 до 98,1 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Типы. Конструкция и размеры | АО «ИркутскНИИхиммаш» | - | до 01.01.97 |
| ОСТ 26-01-140-81. Гайки для резьбовых соединений сосудов и аппаратов на давление свыше 9,81 до 98,1 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Типы. Конструкция и размеры | АО «ИркутскНИИхиммаш» | - | до 01.01.97 |
| ОСТ 26-01-141-81. Шайбы для резьбовых соединений сосудов и аппаратов на давление свыше 9,81 до 98,1 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Конструкция и размеры | АО «ИркутскНИИхиммаш» | - | до 01.01.97 |
| ОСТ 26-01-142-81. Гнезда для резьбовых соединений сосудов и аппаратов на давление свыше 9,81 до 98,1 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Конструкция и размеры | АО «ИркутскНИИхиммаш» | - | до 01.01.97 |
| ОСТ 26-01-143-81. Колпачки защитные для резьбовых соединений сосудов и аппаратов на давление свыше 9,81 до 98,1 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Конструкция и размеры | АО «ИркутскНИИхиммаш» | - | до 01.01.97 |
| ОСТ 26-01-144-81. Шпильки, гайки, шайбы, резьбовые гнезда, колпачки защитные для сосудов и аппаратов на давление свыше 9,81 до 98,1 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Общие технические требования. Правила приемки. Методы испытаний. Маркировка | АО «ИркутскНИИхиммаш» | - | до 01.01.97 |

Директор по научно-техническому

направлению АО «НИИхиммаш»	В. А. Заваров

Начальник отдела стандартизации	И. И. Орехова